TYC-150U CR泡棉
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产品特点
l 0.5 ～32mm丰富的厚度选择
l 优异的机械性能 ，提供持久可靠的缓冲保护
l 卓越的耐油、耐化学性
l 柔软帖服 ，提供良好的填充 ，弥补公差
l UL94 V-0级别的阻燃性能
典型应用
l 电池包内部或电芯间减震填充
l 设备绝缘防护
l 箱体或箱盖密封
l PCB防护垫
产品规格
l 基材 ：无基材
l 卷材 ：产品尺寸按客户要求定制
l 形状 ：可模切成各种形状
l 背胶 ：无背胶、单面或者双面背胶
储存运输
l 常温下原包装储存
l 远离明火
l 按一般化学品搬运、运输
l 本品为无毒非危险品
保质期
l 不带胶： 5-10年
l 带胶 ：根据胶的种类




产品介绍
TYC-150U是一款较软的氯丁橡胶泡棉。 它具有优异的阻燃性、 良好的耐油、耐化学性和良好的密封缓冲性能。TYC-150U在新能源、 电子电器、 以及建筑行业等对阻燃、密封、缓冲、耐油等安全与耐久性要求高的领域均有关键应用 ，是解决多重严苛需求的理想材料。
产品性能

	基本性能
	测试方法
	典型值

	产品
	/
	TYC-150U

	颜色
	目测
	黑色

	密度（kg/m3）
	ASTM D3574
	110

	硬度（shore C）
	ASTM D2240
	10

	厚度（mm）
	ASTM D374/D374M
	0.5~32

	压缩永久变形（%） (25%, 70℃, 24h)
	ASTM D1056
	≤30

	25%压缩反弹应力（kPa）
	ASTM D1056
	30

	耐高温收缩率（70℃ 22h）
(%)
	ASTM D1056
	≤5

	拉伸强度（kPa, min）
	ASTM D412
	330

	断裂伸长率（%, min）
	ASTM D412
	100

	撕裂强度（N/mm）
	ASTM D624
	≥ 1

	导热系数（W/(m·K)）
	ASTM E1461
	≤0.06

	体积电阻  (Ω·cm）
	ASTM D257
	≥ 109

	阻燃等级
	UL 94
	V-0

	推荐使用温度  (℃)
	SAE J-2236
	-40~100


注 ：以上数据为总体测试的平均值 ，可以联系我司提供更多的产品信息。

[image: ]该资料中所包含的真实可靠的数据信息旨在协助您采用泰亚CR泡棉材料进行的设计 ，基于我们目前的认知和经验确定的产品应用范围 ，无意且不构成任何明示的或隐含的担保 ，包括对商品适销性、适用于特别目的等任何担保 ，亦不保证用户可在特定用途中达到本资料中显示的结果。对于范围之外的应用 ，或者是不同条件和环境下的使用 ，产生的结果泰亚将不负任何责任。因此我们强烈建议用户在使用之前应确定泰亚CR泡棉材料的适用性。
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